Ladungsverluste in Silizium Streifensensoren
Thomas Pöhlsen, Robert Klanner, Sergej Schuwalow,
Jörn Schwandt und Jiaguo Zhang
 Universität Hamburg
Institut für Experimentalphysik
DPG Frühjahrstagung, Karlsruhe 2011

---
Übersicht
- Motivation – warum Studium der Oberflächeneffekte?
- Untersuchte Sensoren
- Versuchsdurchführung
- Ladungssammlung und Elektronenverluste
- Übersicht der Ladungsverluste
- Zusammenfassung und Ausblick

---
Motivation – warum Studium der Oberflächeneffekte?
Elektrische Felder im Detektorinneren recht genau bekannt.
Oberflächendefekte und Oberflächenladungen ?
Randbedingungen ?
Stabilität des Detektors stark abhängig von Oberflächeneffekten.
Ladungsverluste an der Oberfläche festgestellt.

---
Untersuchte Sensoren
p+
Al
n+
Hersteller:	HPK	/ CiS
Kopplung:	DC	/ AC
Streifenabstand:	50 µm	/ 80 µm
Implantationsbreite:	11 µm*	/ 20 µm
Anzahl der Streifen:	128	/ 98
Länge der Streifen:	8 mm	/ 7.8 mm
Sensordicke:	450 µm	/ 285 µm
Orientierung:	(1 1 1)	/ (1 0 0)
* + 2 µm Aluminium Überhang
Si02
n
450 µm
50 µm

---
Versuchsdurchführung (TCT)
Rotes Laserlicht, Vorderseite,  = 660 nm (Eindringtiefe 3 µm)
gepulst: FWHM 100 ps, 1 kHz
Fokus:  = 3 µm
4 Auslesekanäle zum Oszilloskop (2.5 GHz Bandbreite)
Ladung Q durch offline Integration Q = ∫ I dt
Nachbarkanäle: 50 W auf Masse
50W
Laser
50W

---
Ladungssammlung
Ladungsträger
- driften im elektrischem Feld: vdr = µ E
- induzieren Ladung auf den Streifen (und der Rückseite)
Ind. Ladung auf Streifen j: Qind, j (t)= q·w, j (x(t))
Mit dem Weighting Potential w, j
Ramo: Induzierter Strom Ij = DQind, j / Dt = w, j · vdr
Gesammelte Ladung: Qj = ∫ Ij dt
Laser
+
Elektron
Loch
∆

---
Stromsignal ohne und mit Elektronenverlusten
Strom [µA]
ohne Verluste
12 µm vom Auslesestreifen
Laser
Auslesestreifen
mit Elektronenverlusten
Zeit [ns]
Strom [µA]
ohne Verluste
12 µm vom
Nachbarstreifen
mit Elektronenverlusten
J. Schwandt / CiS / AC / 80µm / 285 µm
Löcherbeitrag negativ
Strom: I = DQind / Dt = Dw / Dt Integral: Q = q·Dw
Zeit [ns]
0,3
0,2
0,1
0,4
0,5
0,7
1
0
0,05
Weighting Potential w,j ( 500 V )
0,25
0,06

---
Stromsignal ohne und mit Löcherverlusten
Strom [µA]
ohne Verluste
12 µm vom Auslesestreifen
Laser
Auslesestreifen
mit Löcherverlusten
Zeit [ns]
Strom [µA]
Löcherverluste
12 µm vom
Nachbarstreifen
J. Schwandt / CiS / AC / 80µm / 285 µm
J. Schwandt / CiS / AC / 80µm / 285 µm
Löcherbeitrag negativ
=> mehr Signal ohne L.
Strom: I = DQind / Dt = Dw / Dt Integral: Q = q·Dw
ohne Verluste
Zeit [ns]
0,3
0,2
0,1
0,4
0,5
0,7
1
0
0,05
Weighting Potential w,j ( 500 V )
0,25
0,06

---
Ladungssammlung, anschaulich
bei Erzeugung dicht am Streifen
Vollständige Ladungssammlung:
Löcher am nächsten Streifen, Elektronen an der Rückseite	Hauptstreifen: QHaupt = # Löcher · qo = 3 qo	Nachbarn: QNachbarn = 0
Ladungsverluste: am Ende der Integrationszeit	Ladungen im Volumen:	Qind,j = ± q · w, j ( Endposition )	Hauptstreifen: Q reduziert	Nachbarstreifen bei Elektronenverlusten: Q < 0	Nachbarstreifen bei Löcherverluste: Q > 0
Laser
+
Elektron
Loch

---
Ladungssammlung, anschaulich
Qind
0
3 qo
0
bei Erzeugung dicht am Streifen
Vollständige Ladungssammlung:
Löcher am nächsten Streifen, Elektronen an der Rückseite	Hauptstreifen: QHaupt = # Löcher · qo = 3 qo	Nachbarn: QNachbarn = 0
Ladungsverluste: am Ende der Integrationszeit	Ladungen im Volumen:	Qind,j = ± q · w, j ( Endposition )	Hauptstreifen: Q reduziert	Nachbarstreifen bei Elektronenverlusten: Q < 0	Nachbarstreifen bei Löcherverluste: Q > 0
Laser
+
Elektron
Loch

---
Ladungssammlung, anschaulich
Qind
- 0.05 qo
2.6 qo
- 0.2 qo
bei Erzeugung dicht am Streifen
Vollständige Ladungssammlung:
Löcher am nächsten Streifen, Elektronen an der Rückseite	Hauptstreifen: QHaupt = # Löcher · qo = 3 qo	Nachbarn: QNachbarn = 0
Ladungsverluste: am Ende der Integrationszeit	Ladungen im Volumen:	Qind,j = ± q · w, j ( Endposition )	Hauptstreifen: Q reduziert	Nachbarstreifen bei Elektronenverlusten: Q < 0	Nachbarstreifen bei Löcherverluste: Q > 0
Laser
+
Elektron
Loch

---
Ladungssammlung, anschaulich
Qind
+ 0.05 qo
2.4 qo
+ 0.2 qo
bei Erzeugung dicht am Streifen
Vollständige Ladungssammlung:
Löcher am nächsten Streifen, Elektronen an der Rückseite	Hauptstreifen: QHaupt = # Löcher · qo = 3 qo	Nachbarn: QNachbarn = 0
Ladungsverluste: am Ende der Integrationszeit	Ladungen im Volumen:	Qind,j = ± q · w, j ( Endposition )	Hauptstreifen: Q reduziert	Nachbarstreifen bei Elektronenverlusten: Q < 0	Nachbarstreifen bei Löcherverluste: Q > 0
Laser
+
Elektron
Loch

---
Q an verschiedenen Orten bekannt
=> Elektronen- und Löcherverluste berechenbar
1 Auslesestreifen, verschiede Laserpositionen
Ladungssammlung
Q
bei Erzeugung dicht am Streifen
Vollständige Ladungssammlung:
Löcher am nächsten Streifen, Elektronen an der Rückseite	Hauptstreifen: QHaupt = # Löcher · qo = 3 qo	Nachbarn: QNachbarn = 0
Ladungsverluste: am Ende der Integrationszeit	Ladungen im Volumen:	Qind,j = ± q · w, j ( Endposition )	Hauptstreifen: Q reduziert	Nachbarstreifen bei Elektronenverlusten: Q < 0	Nachbarstreifen bei Löcherverluste: Q > 0
?
?
?
?
+
Elektron
Loch
Laser

---
Ladung gegen Position – Verluste im Vergleich
Streifen
Streifen
Streifen
Streifen
Q [ke]
Verluste dicht am Auslesestreifen:	=> Q kleiner
Verluste entfernt vom Auslesestreifen:
Elektronen induizieren	Q < 0
Löcher induzieren	Q > 0
ohne Verluste
 Löcherverluste (ca. 80%)
   0
Elektronenverluste (ca. 90%)
Auslesestreifen
Reflektion am Alu

---
Übersicht der Ladungsverluste
unbestrahlt – geringe Oxidladung
1 MGy – hohe Oxidladung
trocken, von 500 V
Löcherverluste
feucht, im Ggw.
trocken, von 500 V
im Ggw.
Elektronenverluste
Elektronenverluste
trocken, von 0 V
tr. v. 0 V
6 h
Je nach Vorgeschichte
bis zu 90% Verluste
im E-XFEL hohe
Elektronenverluste

---
n-Typ
Wieso Elektronenverluste?
Messablauf:
Sensor getrocknet bei 0 V
→ 200 V
Was passiert im Detektor?
0 V : Oxidladungen kompensiert durch freie Ladungsträger
200 V : Oxidladungen unzureichend kompensiert
freie
Ladungsträger
(Elektronen)
+
+
+
-
-
-
-
freie
Ladungsträger
(Elektronen)

---
n-Typ
Wieso Elektronenverluste?
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
Messablauf:
Sensor getrocknet bei 0 V
→ 200 V
Was passiert im Detektor?
0 V : Oxidladungen kompensiert durch freie Ladungsträger
200 V : Oxidladungen unzureichend kompensiert
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-

---
Zusammenfassung und Ausblick
Löcher- und Elektronverluste festgestellt.
Je nach Vorgeschichte, Oxidladungen und angelegter Spannung bis zu ca. 90 %.
E-XFEL: Hohe, möglicherweise instabile, Elektronenverluste bei hohen Oxidladungen. Kalibrieren?
Ausblick:
Sensordesign: leitende Sensoroberflächen?
Wieviel Ladung kann maximal verloren gehen? Wann wird sie gesammelt?

---
Zusammenfassung und Ausblick
Löcher- und Elektronverluste festgestellt.
Je nach Vorgeschichte, Oxidladungen und angelegter Spannung bis zu ca. 90 %.
E-XFEL: Hohe, möglicherweise instabile, Elektronenverluste bei hohen Oxidladungen. Kalibrieren?
Ausblick:
Sensordesign: leitende Sensoroberflächen?
Wieviel Ladung kann maximal verloren gehen? Wann wird sie gesammelt?
Danke

---
Backup

---
Q [ke]
Spannungsabhängigkeit
trocken,
von 500 V
Q [ke]
feucht,
im Ggw.
Q [ke]
Elektronenverluste
trocken,
von 0 V
Auslesestreifen
ohne Verluste: Q spannungsunabhängig
sonst: mehr Verluste für kleine Spannungen mit
Elektronen => induzieren negative Ladung
Löcher => induzieren positive Ladungen
ohne Verluste
Löcherverluste

---
n-Typ
Messablauf (Elektronenverluste)
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
Sensor getrocknet bei 0 V
→ 200 V → Elektronenverluste
Was passiert im Detektor?
0 V : Oxidladungen kompensiert (freie Ladungsträger)
200 V : Oxidladungen unzureichend kompensiert
Gleichgewicht (schnell erreicht, falls hohe Luftfeuchte)
200 V : Kompensation durch OH- auf der Oberfläche (außen)
Messung 1, trocken
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
=> weniger (keine) Verluste
Messung 2, feucht
H+
H+

---
Unvollständige Ladungssammlung
Qind
0.1 qo
2.4 qo
0.3 qo
Am Ende der Integrationszeit:
Einige Ladungsträger im Detektorvolumen
Dadurch induzierte Ladung am Auslesetreifen:
Qind = qo · w ( PositionLoch )
        = 0.4 qo
+
Ladung am nächsten Streifen reduziert, sonst erhöht
Elektron
Loch

---
Messergebnisse
bei 200 V
a) Elektronenverluste: hohe Oxidladung (1 MGy), von 0 V, trocken
b) Löcherverluste: geringe Oxidladung (0 Gy), von 500 V, trocken
jeweils Vergleich mit voller Ladungssammlung: z.B. 0 Gy, feucht
Zustand	Qeff Verluste
200 V (v. 0 V)	+ Elektronen
200 V (v. 500 V)	- Löcher

---
Signal reduziert
Elektronenverluste vs. volle Ladungssammlung
Q
12 µm vom Auslesestreifen
38 µm vom Auslesestreifen
(12 µm vom Nachbarn)
2 Auslesestreifen
weniger Ladung insgesamt
neg. Ladung entfernt induziert
Verbleibernder
Löcherbeitrag
Löcherbeitrag
positiv
Löcherbeitrag
negativ

---
Löcherverluste vs. volle Ladungssammlung
Q
weniger Ladung insgesamt
12 µm vom Auslesestreifen
Löcherbeitrag
(positiv)
fehlt
pos. Ladung entfernt induziert
38 µm vom Auslesestreifen
(12 µm vom Nachbarn)
Löcherbeitrag
(negativ)
fehlt
2 Auslesestreifen

---
n-Typ
Verluste an der Oberfäche?
0 V
(Gleichgewichtszustand)
Oxidladungen und Raumladungen
durch freie Ladungsträger kompensiert
freie
Ladungsträger
(Elektronen)
+
+
+
-
-
-
-
freie
Ladungsträger
(Elektronen)

---
Verluste an der Oberfäche?
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
200 V
(Gleichgewichtzustand)
Oxidladungen durch Akk.-Schicht und Oberflächenladungen (t.w.) kompensiert
=> keine (oder geringe) Verluste?
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
Zustand	Qeff Verluste
200 V (v. 0 V)	+ Elektronen
200 V Ggw.	0/+ keine ?

---
Verluste an der Oberfäche?
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
500 V
(Gleichgewichtzustand)
Keine Akkumulationsschicht, Oxidladungen durch erhöte Oberflächenladungen (t.w.) kompensiert
=> keine (oder geringe) Verluste?
+
+
+
-
-
-
-
-
-
Zustand	Qeff Verluste
200 V (v. 0 V)	+ Elektronen
200 V Ggw.	0/+ keine ?
500 V Ggw.	0/+ keine ?

---
Verluste an der Oberfäche?
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
200 V
(von 500 V)
Hohe Oberflächenladungen + Akkumulationsschicht Oxidladungen ggf. überkompensiert
+
+
+
-
-
-
-
-
-
=> Löcherverluste ?
-
-
Zustand	Qeff Verluste
200 V (v. 0 V)	+ Elektronen
200 V Ggw.	0/+ keine ?
500 V Ggw.	0/+ keine ?
200 V (v. 500 V)	0/ - Löcher ?

---
X-FEL
Event Rate: … MHz
einzelne Photonen sollen detektiert werden
=> geringes Rauschen, schnelle Ladungssammlung
Detektoren im Vakuum
Röntgenstrahlung
Strahlenbelastung (ca. 1 MGy)
Erhöhte Oxidladung (~ 2 · 1012 e/cm² )

---
Übersicht über Ladungsverluste
geringe Oxidladung (0 Gy)
hohe Oxidladung (1 MGy)
U	Ggw.	von 0 V	von 500 V
100 V	keine	~ 60 % Elektronen	~ 85 % / Löcher
200 V	keine	~ 40 % Elektronen	~ 80 % Löcher
300 V	keine	~ 10 % Elektronen	~ 75 % Löcher
400 V	keine	keine	~ 50 % Löcher
500 V	keine	keine	keine
U	Ggw.	von 0 V	v. 500 V
100 V	~ 50% Elektronen
200 V	~ 45 % Elektronen	~ 90 % Elektronen	keine
300 V	~ 30 % Elektronen
400 V	~ 10 % Elektronen
500 V	keine	~ 80 % Elektronen	keine